PRZEDMIOT:Technologia stolarstwa

ZAWÓD:pracownik pomocniczy stolarza

KLASY IA  i  IB

nauczyciel: Henryk Gotowski

LEKCJA NR 46

TEMAT: Płyty pilśniowe – laminowane i lakierowane

I. Przeczytaj uważnie tekst :

Płyty pilśniowe laminowane i lakierowane są ulepszonymi płytami twardymi, uzyskanymi w wyniku zastosowania nowoczesnych metod uszlachetniania powierzchniowego.

1.Płyty pilśniowe laminowane – produkuje się metodą dwucykliczną z zastosowaniem większego ciśnienia prasowania niż przy laminowaniu płyt wiórowych (przypomnij lekcję nr 41 z tematem: płyty wiórowe – rodzaje i charakterystyka ).

Płyty pilśniowe laminuje się jednostronnie dwiema warstwami papieru nasyconego sztuczną żywicą. Górną warstwę stanowi papier pokryciowy (osłonowy), a dolną papier dekoracyjny.

Płyty laminowane produkuje się w grubościach 3,2mm 4,0mm i 5,0mm. Największe zastosowanie znajdują płyty laminowane w przemyśle meblarskim.

2.Płyty pilśniowe lakierowane – są to płyty twarde pokryte jednostronnie materiałem lakierniczym wyprodukowanym z żywic sztucznych. Płyty lakierowane otrzymuje się w wyniku wielu operacji technologicznych. Do podstawowych operacji należą : szlifowanie i szpachlowanie płyt oraz nakładanie, podsuszanie i utwardzanie materiału lakierniczego.

W zależności od sposobu lakierowania rozróżnia się dwa typy płyt : L1- pokryte dwiema warstwami materiałów lakierniczych i L2- pokryte większą ilością warstw z ostatnią warstwą lakieru wyższej jakości. Lewe powierzchnie płyt pokrywa się materiałem lakierniczym lub innym środkiem zabezpieczającym.

Płyty lakierowane odznaczają się bardzo twardą, a jednocześnie elastyczną powłoką. Jest ona odporna na działanie wody i warunków klimatycznych. Płyty lakierowane produkuje się w takich samych grubościach jak laminowane. Płyty lakierowane służą głównie jako dekoracyjny materiał wykładzinowy.

II. Zanotuj w zeszycie numer lekcji oraz temat.

III. Zanotuj kolejno podane pytania oraz odpowiedzi na nie

1.Jaki materiał służy do laminowania płyt pilśniowych ?

Odpowiedź……………………………………………………….

……………………………………………………….

2. W jakich grubościach produkuje się płyty laminowane ?

Odpowiedź………………………………………………………..

3.Czym pokrywa się płyty lakierowane ?

Odpowiedź………………………………………………………..

4.Wymień podstawowe operacje technologiczne w produkcji płyt lakierowanych

Odpowiedź………………………………………………………..

………………………………………………………….

5.Jakimi walorami odznaczają się płyty lakierowane ?

Odpowiedź…………………………………………………………

………………………………………………………….